МКИ 7H01L 39/18

7H01L 39/24

## Джозефсоновский криотрон и способ его изготовления

Изобретение относится к криоэлектронике и может быть использовано для создания логических устройств.

Известны устройства на эффекте Джозефсона, которые могут находиться в состоянии “0” или “1” [1, рис. 17]. Для получения более сложной характеристики прибора, имеющей три и более устойчивых рабочих состояния, необходимы управляющие шины-электроды

Наиболее близким техническим решением является джозефсоновский криотрон (ДК), содержащий переход Джозефсона (ДП), управляющую шину и экран, защищающий ДП от внешних полей [1, рис. 22].

Недостатком известного устройства является его сложность. Он представляет собой, как минимум, пятислойную конструкцию (экран – изолятор – сверхпроводник – изолятор – проводник). Кроме того, необходима схема питания управляющей шины.

Известен способ изготовления ДП, включающий формирование методом фотолитографии на подложке MgO сверхпроводниковой дорожки (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10, поперек которой протаскивают зонд атомно-силового микроскопа, формируя область переменной толщины для создания ДП [2].

Недостатком такого способа является то, что он не предусматривает функции экранирования и управления ДП.

Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции ДК за счет уменьшения числа его слоев и соответственно упрощение способа изготовления.

Указанный технический результат достигается тем, что функции экрана и управляющей шины совмещаются и выполняются нижней сверхпроводниковой дорожкой, нанесенной на поверхности подложки под ДП и последовательно соединенной с ДП.

При пропускании через криотрон тока меньшего, чем критический ток (I<Iкр), сопротивление нижней дорожки равно нулю, и состояние криотрона определяется состоянием ДП верхней дорожки. Здесь возможен либо стационарный (I<I0), либо нестационарный эффект Джозефсона (фиг. 1). Можно записать выражения для ВАХ ДП

U=0 при I<I0,										(1)

U=U0=I0R при I=I0,									(2)

U=R(I2-I02)1/2 при I>I0,								(3)

где I0 – максимальный ток куперовских пар (определяется из ВАХ либо рассчитывается [4]),

R – сопротивление ДП (определяется из ВАХ либо рассчитывается).

Выражения (1)-(3) описывают поведение ДП в отсутствие магнитного поля.

Если имеется магнитное поле, приложенное параллельно плоскости джозефсоновского контакта, I0 становится функцией этого поля (фиг. 2) [3]

I(ФК)=I0sinπФКФ0πФКФ0−1,							(4)

где ФК – магнитный поток в площади ДП,

Ф0=h/2e – квант магнитного потока, Ф0=2,07∙10-15 Вб.

Магнитный поток в данном случае определяется из выражения

ФК =BS=BdC w,										(5)

где S – площадь ДП,

dC – высота ДП,

w  – ширина ДП,

B – индукция магнитного поля.

В заявляемом устройстве источником магнитного поля является нижняя сверхпроводниковая дорожка с током I. В первом приближении можно использовать известное выражение

B=μдμ0I2πdд,										(6)

где μд – магнитная проницаемость диэлектрика

dд – толщина диэлектрика.

С учетом (4) и (5) выражение (3) можно записать в виде

U=RI2−I02sin2πФКФ0πФКФ0−11/2.						(7)

Согласно выражению (7) минимум тока криотрона Imin будет соответствовать условию

ФК = Ф0,										(8)

т.е. с учетом (6)

Imin=Ф02πdдμдμ0S.									(9)

Из выражения (7) можно найти напряжение на криотроне Umin

Umin=RImin=Ф02πRdдμдμ0S.								(10)

Максимальные значения тока криотрона можно оценить из выражения

Imax=I0+Imin,										(11)

а максимальное значение напряжения на криотроне

Umax=ImaxR.										(12)

Таким образом ВАХ криотрона содержит как минимум четыре состояния (фиг. 3)

1) U1=0; I<I0, 2) U2=U0; I2=I0,				(13)

Конкретный вид выражений (13) записывается с учетом соотношений (9) и (11). Указанный технический результат достигается также тем, что на подложке из MgO формируют нижнюю сверхпроводящую дорожку (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10, изолируют её от верхней дорожки (СДП) и соединяют верхнюю и нижнюю дорожку последовательно. В верхней дорожке с помощью атомно-силового микроскопа формируют область ДП.

Именно такой способ позволяет формировать вышеописанную вольт-амперную характеристику криотрона (фиг. 3). Это позволяет сделать вывод о том, что заявленные технические решения связаны между собой единым изобретательским замыслом. Сопоставительный анализ признаков, изложенных в предложенном техническом решении, с признаками прототипов показывает, что заявленный джозефсоновский криотрон отличается от прототипа наличием сверхпроводниковой дорожки, выполняющей роль экрана и управляющей шины, соединенной с джозефсоновским переходом последовательно, а способ изготовления криотрона отличается тем, что вначале на подложке сверхпроводниковую, затем изолирующую, затем вновь сверхпроводниковую дорожку так, что сверхпроводниковые дорожки имеют гальваническую связь (в верхней сверхпроводниковой дорожке с помощью атомносилового микроскопа формируют область ДП). Всё это говорит о соответствии технических решений критерию “новизна”.

Сравнение заявленных технических решений с другими техническими решениями в данной области техники показало, что джозефсоновский криотрон, содержащий управляющую и экранирующую дорожку, имеющий три состояния, два из которых определяются выражениями (7), (8), (9), (10), неизвестен. Кроме того, совокупность существенных признаков вместе с ограничительными позволяет обнаружить у заявляемых решений иные, в отличие от известных свойства, к числу которых можно отнести следующие:

- простота конструкции и способа изготовления криотрона;

- связь параметров состояний и параметров криотрона;

- возможность изменения параметров состояний.

Таким образом иные, в отличие от известных свойства, присущие предложенным техническим решениям, доказывают наличие существенных отличий, направленных на достижение технического результата.

На фиг. 1 показана ВАХ джозефсоновского перехода. На фиг. 2 показан график зависимости максимального тока куперовских пар ДП от магнитного потока. На фиг. 3 представлена ВАХ заявляемого криотрона. На фиг. 4 представлена схема конструкции криотрона в разрезе. На фиг. 5 показан вид сверху джозефсоновского криотрона.

Джозефсоновский криотрон состоит из MgO подложки – 1, нижней сверхпроводниковой дорожки – 2, изолирующего слоя – 3, верхней сверхпроводниковой дорожки 4, в которой сформирован ДК – 5 (фиг. 4, 5). На MgO подложке 1 наносят методом магнетронного распыления сверхпроводниковую пленку (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10. Размеры подложки 14х14 мм, толщина пленки 80-100 нм. Методом фотолитографии формируют нижнюю сверхпроводниковую дорожку 2. Ширина дорожи – 3 мкм. Далее наносят изолирующий слой MgO методом ВЧ распыления 3. Толщина слоя 40-100 нм. На поверхности изолирующего слоя наносят и формируют верхнюю сверхпроводниковую дорожку (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10 4 (фиг. 4, 5). Ширина дорожки – 1 мкм, толщина 80 нм. После формирования верхней сверхпроводниковой дорожки в ней формируют область малой толщины 5 путем протаскивания зонда атомно-силового микроскопа. Глубина канавки – 40 нм. Ширина верхней части 30 нм.

Параметры криотрона определены из вольт-амперной характеристики перехода: I0=1,5 мА, U0=0,6 мВ; R=0,4 Ом.

Отсюда можно определить состояния криотрона

1) U1=0; I1<1,5 мА; 		2) U2=0,6 мВ; I2=1,5 мА;

3) U3=22 мВ; I3=5,5 мА; 	4) U4=1,6 мВ; I4=4 мА.

Таким образом ВАХ заявляемого джозефсоновского криотрона имеет как минимум четыре состояния и обладает более простой конструкцией и способом изготовления.

# Источники информации

- Интегральные схемы и микроэлектронные устройства на сверхпроводниках / В.Н. Алфеев и др. – М.: Радио и связь, 1985.– 232 с.

- Патент РФ № 2298260, H01L 39/24

- Лыков С.Н. Сверхпроводимость полупроводников – СПб: Наука, 2001.– 104 с.

- Тинкхам М. Введение в сверхпроводимость – М.: Атомиздат, 1980 – 310 с.

Авторы

Игумнов В.Н.

Большаков А.П.

Филимонов В.Е.

# Джозефсоновский криотрон
и способ его изготовления

Фиг.1						Фиг. 2

Фиг. 3					Фиг. 4

Фиг. 5

Авторы

Игумнов В.Н.

Большаков А.П.

Филимонов В.Е.

# Формула изобретения

1 Джозефсоновский криотрон, содержащий сверхпроводниковую дорожку (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10 с джозефоновским контактом, отличающийся тем, что функции экранирования и управления объединены и выполняются нижней сверхпроводниковой дорожкой, расположенной между подложкой MgO и верхней сверхпроводниковой дорожкой с джозефсоновским контактом, дорожки изолированы в области джозефсоновского контакта и соединены последовательно.

2 Джозефсоновский криотрон по п. 1, отличающийся тем, что он имеет четыре состояния

1. U1=0; I<I0,

2. U2=RI0; I2=I0,

3. U3=RI0+2πdдμдμ0SФ0; I3=I0+2πdдμдμ0SФ0,

4. U4=2πRdдμдμ0SФ0; I4=2πdдμдμ0SФ0,

где I0 – максимальный ток куперовских пар (определяется из ВАХ перехода),

R – сопротивление перехода (определяется из ВАХ перехода),

μд – магнитная проницаемость диэлектрика,

dд – толщина диэлектрика,

S – площадь джозефсноновского перехода,

Ф0=h/2e – квант магниьного потока.

3 Способ изготовления джозефсоновского криотрона, при котором методом фотолитографии формируют сверхпроводниковую (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10 дорожку, на которой с помощью атомносилового микроскопа создают область переменной толщины – джозефсоновский переход, отличающийся тем, что на подложке из MgO вначале формируют управляющую, экранирующую сверхпроводниковую дорожку (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10, затем изолирующую пленку и сверхпроводниковую дорожку соединяют последовательно.

Авторы

Игумнов В.Н.

Большаков А.П.

Филимонов В.Е.

# Реферат
Джозефсоновский криотрон и способ его изготовления

Изобретение относится к криоэлектронике и может быть использовано для создания логических схем.

Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и способа изготовления криотрона.

Указанный технический результат достигается тем, что функции экрана и управляющей шины совмещаются и выполняются нижней сверхпроводниковой дорожкой, нанесенной на поверхность подложки, частично изолированной от верхней дорожки с джозефсоновским контактом, и гальванически соединенной с ней. Технический результат достигается также тем, что состояния криотрона определяются его параметрами и протекающим током.