## Лабораторная работа № 1 Исследование проводниковых материалов

## Порядок выполнения работы

### Измерение 1. Зависимость сопротивления медного, никелевого и константанового проводников от температуры

Выполните команду Измерение/Встроенные образцы (вверху слева). Нагрев образцов в термостате и снятие данных идет в автоматическом режиме. После нагрева до 60ºС автоматическое измерение остановится и нужно скопировать снятые данные в отчет. Для этого выполните команду Отчет/Открыть отчет, введите Имя файла (например, фамилия выполняющего), Открыть. Откройте снятое измерение, выделив его левой кнопкой мыши и нажав кнопку Просмотр (). Чтобы переносить снятые данные в отчет (файл Microsoft Word), нажимайте кнопку с красной стрелкой ( вверху слева от данных. Перенесите в отчет следующие таблицы и графики:

| t, ºC | RМ, Ом | RН, Ом | RК, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

График R=f(t) – зависимости сопротивления от температуры

| t, ºC | ρМ, Ом | ρН, Ом | ρК, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

График ρ=f(t) – зависимости удельного сопротивления от температуры

### Измерение 2. Зависимость сопротивления полупроводникового резистора от температуры

Выньте образцы из термостата (сзади установки), охладите до комнатной температуры (слежение за температурой – Опции/Тест аппаратуры, t), вставьте в термостат. Выполните команду Измерение/Внешний образец

Перенесите в отчет график R=f(t)

## Обработка результатов измерений

1. Из полученного в измерении 2 графика найдите значения сопротивления полупроводникового резистора RПР при данной температуре и запишите в таблицу ниже. Проведите расчеты и заполните остальные столбцы таблицы. Формулы для расчетов:

Абсолютная температура T=t + 273

Удельное сопротивление ,

где S – площадь поперечного сечения, для полупроводникового терморезистора равна 6 мм2;

l – длина проводника, для полупроводникового терморезистора равна 10 мм.

Электропроводность

| t, ºC | T, К | RПР, Ом | ρ, Ом·м | σ, См | 1/T | ln σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Постройте график температурной зависимости электропроводности

3. Вычислите ширину запрещённой зоны полупроводника Eg по формуле

Для этого возьмите два значения температур (например, начальное Т1 и конечное Т2), при этом не забывая, что T=t+273, вычислите проводимости при данных температурах σ(Т1) и σ(Т2) по формуле  и подставьте в приведенную формулу.

k – постоянная Больцмана, k=1,38054∙10-23 Дж/град

4. Постройте зонную диаграмму полупроводника с вычисленной Eg