## Лабораторная работа № 2 Исследование свойств полупроводников методом эффекта Холла

## Порядок выполнения работы

Выполните команду Рабочая тетрадь/Новая (Слева сверху), введите название тетради (например, фамилия выполняющего), Создать. Затем выполните команду Рабочая тетрадь/Открыть отчет. Чтобы переносить снятые данные из Рабочей тетради в отчет (файл Microsoft Word), нажимайте кнопку с красной стрелкой ( вверху слева от данных.

Выведите на экран (кликните на них левой кнопкой мыши) приборы:

- Управл. источник тока 1 – установка тока через образец

- Амперметр А – измерение тока через образец

- Вольтметр V1 – измерение напряжения на образце

- Вольтметр V2 – измерение ЭДС Холла

- Управл. источник тока 2 – установка тока через катушку

- Индукция B – измерение индукции магнитного поля. Проградуирован пропорционально силе тока, проходящей через катушку.

### Измерение 1. ЭДС Холла при отсутствии магнитного поля

Установите Ток в образце равным 1 мА (показывается Амперметром)

Перейдите в Рабочую тетрадь (переключение внизу слева), создайте Новое измерение, введите его название, (

Поставьте галочки ( (снимать данные с приборов) на Амперметр, Вольтметр V1, Вольтметр V2 и Индукцию

Запишите в измерение (кнопка Записать)  полученные данные. Скопируйте данные в отчет в виде таблицы:

| I, мА | B, Тл | UХО, В |
| --- | --- | --- |

### Измерение 2. ЭДС Холла при наличии магнитного поля

На приборе Ток в катушке установите положительный ток, (справа от 0)

Перейдите в Рабочую тетрадь, создайте Новое измерение

Поставьте галочки ( на Амперметр, Вольтметр V2 и Индукцию

Запишите в измерение (кнопка Записать)  полученные данные. Скопируйте данные в отчет в виде таблицы:

| I, мА | B, Тл | ΔU, В | UХМ, В |
| --- | --- | --- | --- |

### Измерение 3. Зависимость ЭДС Холла от индукции магнитного поля

Галочки на Вольтметр V2 и Индукцию

Меняя Ток в катушке от минимума (Индукция B=0,02 Тл) через каждые два деления до максимума (крайнее правое положение), ЭДС Холла UХ. Заносите данные в Рабочую тетрадь – кнопка Записать. В отчете таблица должна выглядеть следующим образом:

| B, Тл | UХ, В |
| --- | --- |

### Измерение 4. Температурная зависимость

Включите третью схему измерения установки: Измерения/Схема 3.

Выведите на экран (кликните на них левой кнопкой мыши) приборы:

- Управл. источник тока 1 – установка тока через образец

- Амперметр А – измерение тока через образец

- Вольтметр V1 – измерение напряжения на образце

- Вольтметр Vs2 – измерение ЭДС Холла

- Измеритель температуры

- Нагреватель

Перейдите в Рабочую тетрадь, создайте Новое измерение, введите его название, (

Поставьте галочки ( (снимать данные с приборов) на Вольтметр V1, Вольтметр Vs2 и Температура.

Установите Ток в образце на Амперметре близким к 1 мА.

Снимите зависимости напряжения на образце и ЭДС Холла от температуры. Для этого включите Нагреватель и при достижении на датчике Температура соответствующей температуры кликайте кнопку Записать в Рабочей тетради. Должна получиться следующая таблица:

| t, ºC | ΔU, В | UХ, В |
| --- | --- | --- |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |
| 40 |  |  |
| 45 |  |  |
| 50 |  |  |
| 55 |  |  |
| 60 |  |  |

### Обработка результатов измерений

1. Из измерений 1 и 2 необходимо найти точное значение ЭДС Холла UХ. Для этого воспользуйтесь формулой:

UХ = UХМ - UХО.

2. Из полученной в п.1 ЭДС Холла и значений, найденных в измерении 2, найдите постоянную Холла RХ:

,

где d – толщина образца, d=0,3 мм;

I – ток через образец;

B – магнитная индукция.

3. Найдите концентрацию основных носителей заряда в полупроводнике по формуле:

4. Найдите подвижность носителей заряда по формуле:

где ΔU – падение напряжения на датчике (снимается с вольтметра V1 в измерении 2);

l – ширина датчика (l=0,4 мм);

S – площадь поперечного сечения датчика (равна произведению длины и толщины, S=c·d=0,3·0,9, мм2)

5. По данным, полученным в измерении 3, постройте график UX=f(B)

6. По данным, полученным в измерении 4, постройте графики ΔU= f(t) и UX=f(t).